Fiche technique des filaments compatibles pour imprimantes 3D UP-EASY

Couleurs

| Matière | Couleurs | Diamètres | Poids (bobine) |
| --- | --- | --- | --- |
| ABS | Noir, blanc, naturel, bleu, jaune, vert, orange, rose, vert jasmin, argenté, gris, bleu ciel, violet et doré. | 1,75 mm | 1 kg |
|  |  | 3 mm | 1 kg |
|  | Phosphorescent | 1,75 mm | 1 kg |
|  |  | 3 mm | 1 kg |
| PLA | Noir, blanc, naturel, bleu, jaune, vert, orange, rose, vert jasmin, argenté, gris, bleu ciel, violet et doré | 1,75 mm | 1 kg |
|  |  | 3 mm | 1 kg |
|  | Phosphorescent | 1,75 mm | 1 kg |
|  |  | 3 mm | 1 kg |
| PVA | Naturel | 1,75 mm | 0,5 kg |
|  |  | 3 mm | 0,5 kg |
| Filaments spéciaux | Bois, brique, soft touch : nous consulter |  |  |

Caractéristiques des filaments

| Caractéristiques | Unité | ABS | PLA |
| --- | --- | --- | --- |
| Point de fusion | °C | 220-260 | 190-220 |
| Précision du diamètre | / | Ø 3 : 2,9 - 3,0 mm | Ø 1,75 : 1,7 - 1,8 mm |
| Indice de fluidité | g /10 min | 1,43 | 7,8 |
| Limite d'élasticité en traction | Mpa | 40,96 | 62,63 |
| Allongement avant rupture | % | 20,86 | 4,43 |
| Résistance à la flexion | Mpa | 45,44 | 65,02 |
| Module de flexion | Mpa | 1948,45 | 2504,4 |
| Résistance aux chocs | kJ/m² | 22,11 | 4,28 |